## Slide 1: HERNIES VENTRALES Pourquoi une nouvelle prothèse?
Jean-Pierre COSSA
www.chirurgie-hernie-paris.com
MESH congrès 3 décembre 2021

## Slide 2
﻿DISCLOSURES:
Dr Jean-Pierre COSSA
B&D BARD Expert Consultant
COUSIN Surgical Proctoring
DALHAUSEN Survey Referent

## Slide 5
University of Aachen, Prime Institution on mesh research
Klosterhalfen, Schumpelick, Klinge, Conze Source: http://en.wikipedia.org/wiki/File:University_hospital_aachen.jpg

## Slide 8: La réaction à corps étranger
Prothèse
Réaction inflammatoire initiale (macrophages)
Réaction de fibrose et d‘encapsulation (fibroblastes)
Notes: Cette coupe transversale montre le résultat final de la réaction physiologique à un corps étranger. Au centre, en blanc, nous pouvons apercevoir la fibre prothétique composée de plusieurs filaments. La couche suivante représente la réaction inflammatoire initiale avec l’apparition des macrophages, qui tentent de phagocyter ce corps étranger. Dans un second temps, les fibroblastes sont responsables de la fibrose, dont le but est d’isoler le corps étranger des tisus sains adjacents.

## Slide 9
Matériau – Incorporation  porosité effective
Notes: PVDF used in medical applications since more than 40 years (suture material)

## Slide 11
La solidité prothétique

## Slide 12
Δ ≙ 40 %
Vieillissement des matériaux – étude à long terme (7 ans) :
• Le PVDF perd 8 % de résistance à la traction
• Le PP perd 47 % de résistance à la traction et se rigidifie
FIG. 5. The residual tensile strength of PVDF and polypro-
pylene sutures during the 7 years of exposure to hydrolytic
conditions is illustrated.
Notes: PVDF used in medical applications since more than 40 years (suture material)

## Slide 13
PP
PET
PVDF

## Slide 14
La stabilité de la forme et de l’élasticité
Notes: PVDF used in medical applications since more than 40 years (suture material)

## Slide 15
Matériau – stabilité de la forme et de l‘élasticité
 Absence d‘anisotropie

## Slide 16
La sécurité de la surface

## Slide 17
Matériau – Adhérence bactérienne réduite
Klosterhalfen, B., Pathologisches Institut, Krankenhaus Düren and Klinge, U., Universitätsklinikum Aachen «Vergleich von Bakterienadhärenzen» (2010) A comparison of 100% PVDF (polyvinylidene fluoride) with 100% PP (polypropylene) and 50% PP + 50% absorbable component.
Notes: PVDF used in medical applications since more than 40 years (suture material)

## Slide 18: 40 réparation prothétiques ventrales PVDF (1/10/2020-1/11/2021)
Femmes |  | 12
Hommes |  | 28
Age moyen (min-max) |  | 53,6 (23-92)
IMC moyen (min-max) |  | 27.6 (17.7-38)
ASA | I | 15
 | II | 23
 | III | 2
Profession | manuel | 13 (32,5%)
 | non manuel | 27
 | ne travaille pas | 10
Sport |  | 19
Facteurs d’hyperpression abd |  | 22
Facteurs de risque pariétal |  | 13
Anticoagulants, antiagrégants |  | 5 (12,5%)
Site et type de hernie | Ombilicale: | 24/4
 | Epigastrique: | 6/2
 | Latérales | 2/5
Surface de la hernie, cm2, moyenne (min-max) | 9 (1-50)
Surface de la prothèse, cm2, moyenne (min-max) | 243,25 (120-375)
Durée opératoire, mn, moyenne (min-max) | 73 (60-150)
Ouverture péritonéale/fermeture | 14 (35%)
Prothèse rétro-musculaire | 40 (100%)
Fixation de la prothèse | 5 (12,5%)
Fermeture de l’orifice | 40 (100%)
Ambulatoire | 27 (67,5%)
1 nuit | 13 (32,5%)
Ré admission | 2 (2,5%)
Complications | 4 (3,6%)
Sérome | 4
Rétention urinaire | 1
Exposition prothétique | 2
TAPP associée (hernie inguinale) | 1
Douleur post op J8 EVA(1-10), moyenne (min-max) | 2,2 (0-5)
Nombre de patients ne déclarant aucune douleur | 5 (12,5%)
Reprise d’activité quotidienne (jour), moyenne (min-max) | 4 (1-15)
Reprise de travail (jour), moyenne (min-max) | 11,5 (1-30)

## Slide 21: Intérêt de la porosité

## Slide 22
Biocompatibilité du PVDF

## Slide 23
Le Club Hernie a été mandaté pour réaliser une étude sur l‘utilisation des Mesh en PVDF.
CICAT, pour le traitement des hernies ventrales
IPOM
ENDOLAP pour le traitement des hernies inguinales
LICHT
ENDOLAP 3D
CICAT
ENDOLAP

## Slide 25
Merci de votre attention !